Titzmann Industrieprodukte Gmbh

Verdistraße 3   69509 Mörlenbach

Telefon 06209-712088   Telefax 06209-712089

Chemisch technische Spezialprodukte   Loctite und Euro-Lock Industrie- und Reparaturklebstoffe

Kühlschmiermittel

TKSM 390-2

- hochwirksames, bio-stabiles Kühlschmiermittel

- Formaldehydfrei

- Schwefelfrei

- Frei von phosphor- und chlorhaltigen Additiven

- Für die Bearbeitung von Stahl, Eisen, Guß, Aluminium und Buntmetallen geeignet.

TKSM 390-2

Ist ein mineralölhaltiger Kühlschmierstoff mit gutem Korrosionsschutz.

Hohe Emulsionsstabilität, Schaumarmut und die Widerstandfähigkeit gegenüber Mikroorganismen zeichnen dieses Produkt besonders aus.

Es enthält keine Biozide und ist deshalb gut hautverträglich.

Es enthält kein Formaldehyd, keine schwefel-, phosphor- und chlorhaltigen Additive, kein Nitrit und keine nitrosierbare Amine.

Die verbrauchte Emulsion lässt sich spalten.

Anwendungskonzentration

Leichte bis mittlere Zerspanung	4 - 8%ig

Schwere Zerspanung	6 - 12%ig

Schleifen	3 - 5%ig

Technische Daten

Homogenität	kein Trennen oder Absetzen	Aussehen	gelb

Geruch	mild	Dichte (20°C)	0,956

Nitritgehalt	0	Lagerfähigkeit	ca. 1 Jahr

ph-Wert 3%ig	9,25	Refraktometerwert	0,89

feste Fremdstoffe	nicht vorhanden

Verharzungstest	kein Kleben/ leicht entfernbar

# Text boxes

T K S M  390-2